20CrMnSi锻件-机械性能-化学成分-20CrMnSi锻件百科

20CrMnSi     中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢

牌号：20CrMnSi
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
是强度和韧性都较高的低碳合金钢，具有多次冲击抗力、良好的低温冲击韧性和耐磨性，有较高的塑性和良好的焊接性。适合制造冷冲压或冷拉零件及要求较高的焊接件，也可制造要求韧性较高的零件，如高强度矿用圆环链、高强度螺栓等。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.23
硅 Si：0.90～1.20
锰 Mn：0.80～1.10
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：0.80～1.10
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥785(80)
屈服强度 σs (MPa)：≥635(65)
伸长率 δ5 (％)：≥12
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤207HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火880℃,油冷;回火480℃,水冷、油冷。
金相组织：回火索氏体+针状铁素体。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。