40CrMn锻件-机械性能-化学成分-40CrMn锻件百科

中国锻件网推荐

- 材料名称：合金结构钢
牌号：40CrMn
标准：GB/T 3077-1988
●特性及适用范围：
强度高，可切削性良好，淬透性与40CrNi相近，通常在调质状态下使用。可用来制造在高速与弯曲负荷下工作的轴、连杆及在高速、高负荷而无强力冲击负荷下工作的齿轮轴、齿轮、水泵转子、离合器等。
●化学成份：
碳 C ：0.37～0.45
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.90～1.20
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：0.90～1.20
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥980(100)
屈服强度 σs (MPa)：≥835(85)
伸长率 δ5 (％)：≥9
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：≤229HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm
●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火840℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。
●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。