Q195锻件-机械性能-化学成分-Q195锻件百科

Q195    中国锻件网推荐

材料名称：碳素结构钢
牌号：Q195
标准：GB/T 700-1988

●特性及适用范围：
属于乙类碳素钢，伸长率较高，塑性和焊接性能良好。可用于制造各种焊接结构、桥梁结构和焊接机器结构；也可做铆钉、道钉和一般不重要的机器零件和螺栓、拉杆、连杆、螺母、轴套和销子等。

●化学成份：
碳 C ：0.06～0.12
硅 Si：≤0.30
锰 Mn：0.25～0.50
硫 S ：≤0.050
磷 P ：≤0.045
铬 Cr：允许残余含量≤0.030
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
注：脱氧方法:F、b、Z

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：315～390
屈服强度 σs (MPa)：≤16时:≥195; ＞16～40时:≥185 (供参考, 不作为供货条件)
伸长率 δ5 (％)：≤16时:≥33;＞16～40时:≥32
试样尺寸：试样厚度(直径)

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：热轧。
金相组织：铁素体+珠光体。

●交货状态：一般以热轧（包括控轧）状态交货。根据需方要求，经双方协议，也可以正火处理状态交货。