Q235B锻件-机械性能-化学成分-Q235B锻件百科

Q235B      中国锻件网推荐

材料名称：碳素结构钢
牌号：Q235B
标准：GB/T 700-1988

●特性及适用范围：
需作常温冲击试验， V型缺口。有一定的伸长率、强度，良好的韧性和铸造性，易于冲压和焊接，广泛用于一般机械零件的制造。主要用于建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。

●化学成份：
碳 C ：0.12～0.20
硅 Si：≤0.30
锰 Mn：0.30～0.70(沸腾钢:0.30～0.60)
硫 S ：≤0.045
磷 P ：≤0.045
铬 Cr：允许残余含量≤0.030
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
注：脱氧方法:F、b、Z

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：375～460
屈服强度 σs (MPa)：≤16时:≥235; ＞16～40时:≥225; ＞40～60时: ≥215; ＞60～100 时: ≥205; ＞ 100～150 时: ≥195; ＞150时: ≥185
伸长率 δ5 (％)：≤16时:≥26;＞16～40时:≥25;＞40～60时:≥24;＞60～100时:≥23;＞100～150时:≥22;＞150时:≥21
冲击功 Akv (J)：20℃时,≥27
试样尺寸：试样厚度(直径)

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：热轧。
金相组织：铁素体+珠光体。

●交货状态：一般以热轧（包括控轧）状态交货。根据需方要求，经双方协议，也可以正火处理状态交货。