Q255B锻件-机械性能-化学成分-Q255B锻件百科

Q255B     中国锻件网推荐

材料名称：碳素结构钢
牌号：Q255B
标准：GB/T 700-1988

●特性及适用范围：
需做常温冲击试验， V型缺口。焊接性能尚好，可用于制造强度不高的机械零件，如螺栓、键、拉杆、转轴、刚结构用各种型钢、条钢及钢板。

●化学成份：
碳 C ：0.18～0.28
硅 Si：≤0.30
锰 Mn：0.40～0.70
硫 S ：≤0.045
磷 P ：≤0.045
铬 Cr：允许残余含量≤0.030
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
注：脱氧方法:F、b、Z

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：410～510
屈服强度 σs (MPa)：≤16时:≥255; ＞16～40时:≥245; ＞40～60时: ≥235; ＞60～100 时: ≥225; ＞ 100～150 时: ≥215; ＞150时: ≥205
伸长率 δ5 (％)：≤16时:≥24;＞16～40时:≥23;＞40～60时:≥22;＞60～100时:≥21;＞100～150时:≥20;＞150时:≥19
冲击功 Akv (J)：20℃时,≥27
试样尺寸：试样厚度(直径)

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：一般以热轧（包括控轧）状态交货。根据需方要求，经双方协议，也可以正火处理状态交货。