08钢锻件-机械性能-化学成分-08钢锻件百科

08钢                  中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：08
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
为极软的碳素钢，强度、硬度很低，而韧性和塑性极高，具有良好的深冲、拉延、弯曲和镦粗等冷加工性能、焊接性能。但存在时效敏感性，淬硬性及淬透性极低。大多轧制成高精度的薄板或冷轧钢带用以制造易加工成形，强度低的深冲压或深拉延的覆盖零件和焊接构件。

●化学成份：
碳 C ：0.05～0.12
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.35～0.65
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.10
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥325(33)
屈服强度 σs (MPa)：≥195(20)
伸长率 δ5 (％)：≥33
断面收缩率 ψ (％)：≥60
硬度 ：未热处理,≤131HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火930℃,45min,空冷。
金相组织：铁素体+极少量珠光体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。