08Al锻件-机械性能-化学成分-08Al锻件百科

08Al        中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：08Al
标准：GB/T 5213-1985

●特性及适用范围：
是AL脱氧的优质碳素结构钢，为厚度0.8～3.0mm深冲压用的低碳冷轧薄钢板。与普通冷轧薄钢板相比，具有更好的综合力学性能和成形性能。广泛用于各种车辆中形状复杂的深冲压零件。如汽车、拖拉机的车身、驾驶室、发动机外壳等不承受载荷的各种冲压零件。

●化学成份：
碳 C ：≤0.08
硅 Si：痕迹
锰 Mn：0.30～0.45
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.020

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：255～324
屈服强度 σs (MPa)：≤196
伸长率 δ5 (％)：≥44
硬度 ：≤44HB
试样尺寸：试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：冷轧。
金相组织：游离渗碳体A列1～1.5级,晶粒度7～8级。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。