10号钢锻件-机械性能-化学成分-10号钢锻件百科

10号钢       中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：10
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
机械强度低，塑性、韧性好，冷状态下容易模压成形，容易切削加工，焊接性能好，为提高表面硬度可进行渗碳和氰化处理。用于制造强度不高的焊接件、冷冲压件、锻件和渗碳零件如螺栓、垫圈，隔板、外壳等。

●化学成份：
碳 C ：0.07～0.14
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.35～0.65
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.15
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥335(34)
屈服强度 σs (MPa)：≥205(21)
伸长率 δ5 (％)：≥31
断面收缩率 ψ (％)：≥55
硬度 ：未热处理,≤137HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,930℃。
金相组织：铁素体+珠光体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。