​15号钢锻件-机械性能-化学成分-15号钢锻件百科

15号钢                 中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：15
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
其塑性、韧性高，但强度、硬度较低，锻造、焊接和冷冲压性能良好，冷变形塑性高，但切削加工时不易得到光洁的表面。用于制造受力不大、韧性要求高的零件和渗碳件，紧固件和冲模锻件以及不经热处理的低负荷零件。

●化学成份：
碳 C ：0.12～0.19
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.35～0.65
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥375(38)
屈服强度 σs (MPa)：≥225(23)
伸长率 δ5 (％)：≥27
断面收缩率 ψ (％)：≥55
硬度 ：未热处理,≤143HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,920℃,保温1.5h,空冷。
金相组织：铁素体+珠光体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。