20号钢锻件-机械性能-化学成分-20号钢锻件百科

20号钢        中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：20
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
强度比15号钢稍高，很少淬火，无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工，电弧焊和接触焊的焊接性能好，气焊时厚度小，外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的?

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.24"
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.35～0.65
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥410(42)
屈服强度 σs (MPa)：≥245(25)
伸长率 δ5 (％)：≥25
断面收缩率 ψ (％)：≥55
硬度 ：未热处理,≤156HB
试样尺寸：试样尺寸25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,910℃,空冷。
金相组织：铁素体+珠光体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。