20G钢锻件-机械性能-化学成分-20G钢锻件百科

20G            中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：20g
标准：GB/T 713-1986

●特性及适用范围：
是制造锅炉的常用碳素钢，与20号钢性能基本相同，增加对冲击韧性、应变时效冲击值和冷弯的要求，屈服比略高，并要求有一定的抗疲劳和抗腐蚀性能，以保证锅炉安全运行。适于制造压力小于6MPa，壁温低于 450℃的船舶锅炉、蒸气锅炉及其他锅炉附件。

●化学成份：
碳 C ：≤0.24
硅 Si：0.15～0.30
锰 Mn：0.35～0.65
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：400～540
屈服强度 σs (MPa)：≥245
伸长率 δ5 (％)：≥26
冲击韧性值 αku (J/cm2)：≥59
试样尺寸：试样尺寸为16mm厚钢板

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：热轧状态。
金相组织：铁素体+珠光体,晶粒度6～7级。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。