25钢锻件-机械性能-化学成分-25钢锻件百科

25钢    中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：25
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
焊接性及冷应变塑性高，无回火脆性倾向。一般用于制造重型和中型机械中负荷不大的冷冲压件、小锻件和机械加工小零件如垫圈、销轴、螺栓、螺母等；进行渗碳或碳氮共渗处理后，可制造摩擦片、活塞销和不重要的齿轮；经正火处理，可用作 -20～475 ℃的压力容器锻件用钢。

●化学成份：
碳 C ：0.22～0.30
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥450(46)
屈服强度 σs (MPa)：≥275(28)
伸长率 δ5 (％)：≥23
断面收缩率 ψ (％)：≥50
冲击功 Akv (J)：≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥88(9)
硬度 ：未热处理,≤170HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,900℃;淬火,870℃;回火,600℃。
金相组织：针状铁素体+珠光体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。