30钢锻件-机械性能-化学成分-30钢锻件百科

30钢     中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：30
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
钢的强度、硬度均较高，且有较好的塑性，切削性好，焊接性中等，淬透性较低。用于制造截面较小，应力不大、工作温度不高于 150℃的机械零件如螺钉、丝杆、拉杆、套筒轴和齿轮等，以及在自动机床上的紧固件；也适用制作冷顶锻零件和焊接件。

●化学成份：
碳 C ：0.27～0.35
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥490(50)
屈服强度 σs (MPa)：≥295(30)
伸长率 δ5 (％)：≥21
断面收缩率 ψ (％)：≥50
冲击功 Akv (J)：≥63
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥78(8)
硬度 ：未热处理,≤179HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,880℃;淬火,860℃;回火,600℃。
金相组织：索氏体+少量铁素体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。