35钢锻件-机械性能-化学成分-35钢锻件百科

35钢   中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：35
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
有良好的塑性和适当的强度，工艺性能较好，焊接性能尚可，大多在正火状态和调质状态下使用、广泛用于制造各种锻件和热压件、冷拉和顶锻钢材，无缝钢管、机械制造中的零件，如曲轴、转轴、轴销、杠杆、连杆、横梁、套筒、轮圈、垫圈以及螺钉、螺母等。

●化学成份：
碳 C ：0.32～0.40
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥530(54)
屈服强度 σs (MPa)：≥315(32)
伸长率 δ5 (％)：≥20
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：未热处理,≤197HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,870℃;淬火,850℃;回火,600℃。
金相组织：铁素体+珠光体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。