40钢锻件-机械性能-化学成分-40钢锻件百科

40钢        中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：40
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
具有较高的强度和良好的切削性，冷变形塑性中等，焊接性不好，经淬火回火后可焊接，热处理时无回火脆性，但淬透性低。用作承受负荷较大的小截面调质件或应力较小的大型正火零件以及对心部强度要求不高，表面耐磨的表面淬火件，如曲轴、心轴、传动轴、连杆、拉杆、齿?

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.45"
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥570(58)
屈服强度 σs (MPa)：≥335(34)
伸长率 δ5 (％)：≥19
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：未热处理，≤217HB;退火钢，≤187HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,860℃;淬火,840℃;回火,600℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。