55钢锻件-机械性能-化学成分-55钢锻件百科

55钢            中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：55
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
为高强度中碳钢，经处理后有高的表面硬度和强度，但塑性、韧性较差，切削加工性能中等，焊接性、淬透性差，水淬具有形成裂纹的倾向。一般在正火或淬火后使用，用作要求较高的强度和耐磨性或弹性、动载荷及冲击负荷不大的零件，如齿轮、轮缘、扁弹簧、曲轴等，也用于?

●化学成份：
碳 C ：0.52～0.60"
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥645(66)
屈服强度 σs (MPa)：≥380(39)
伸长率 δ5 (％)：≥13
断面收缩率 ψ (％)：≥35
硬度 ：未热处理,≤255HB;退火钢,≤217HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,820℃;淬火,820℃;回火,600℃。
金相组织：索氏体。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。