65钢锻件-机械性能-化学成分-65钢锻件百科

65钢      中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：65
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
热处理后具有较高强度和弹性及一定的塑性和韧性。但淬透性低，一般用于工作温度在 120℃以下的各种截面不大的板弹簧、螺旋弹簧和垫圈等。

●化学成份：
碳 C ：0.62～0.70
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥695(71)
屈服强度 σs (MPa)：≥410(42)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥30
硬度 ：未热处理,≤255HB;退火钢,≤229HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,810℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。