70钢锻件-机械性能-化学成分-70钢锻件百科

70钢      中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：70
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
为高碳钢，适当热处理，可得较高的强度与弹性，切削性尚可，但焊接性不好，冷塑变形低、淬透性差、油淬不透、水淬有形成裂纹倾向，主要用在淬火后中温回火状态下使用。用于制造形状简单、受力不大的扁形或螺旋形弹簧、钢丝、钢带及车轮等。

●化学成份：
碳 C ：0.67～0.75
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥715(73)
屈服强度 σs (MPa)：≥420(43)
伸长率 δ5 (％)：≥9
断面收缩率 ψ (％)：≥30
硬度 ：未热处理,≤269HB;退火钢,≤229HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,790℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。