75钢锻件-机械性能-化学成分-75钢锻件百科

75钢     中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：75
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
为高碳钢，性能与70号钢基本相同，硬度和强度更高，常在淬火、回火状态下使用，常用于制造热轧板簧件、螺旋形弹簧及耐磨的零件等。

●化学成份：
碳 C ：0.72～0.80
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa)：≥880(90)
伸长率 δ5 (％)：≥7
断面收缩率 ψ (％)：≥30
硬度 ：未热处理,≤285HB;退火钢,≤241HB
试样尺寸：试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火,820℃;回火,480℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。