50Mn锻件-机械性能-化学成分-50Mn锻件百科

50Mn                中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：50Mn
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
强度、弹性和硬度均较高，多在淬火与回火后使用，焊接性能差。用于制造耐磨性要求很高，在高负荷作用下的热处理零件，如齿轮、齿轮轴和截面在80mm以下的心轴等。

●化学成份：
碳 C ：0.48～0.56
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥645(66)
屈服强度 σs (MPa)：≥390(40)
伸长率 δ5 (％)：≥13
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥31
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥39(4)
硬度 ：未热处理,≤255HB;退火钢,≤217HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,830℃;淬火,830℃;回火,600℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。