70Mn锻件-机械性能-化学成分-70Mn锻件百科

70Mn                        中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：70Mn
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
淬透性比70钢好，经热处理后可获得比70钢更好的强度，热处理时有过热敏感性和回火脆性、易产生淬火裂纹。用于制造耐磨、栽荷较大的机械零件，如弹簧圈、弹簧垫圈、止推环、离合器盘、锁紧圈、盘簧等。

●化学成份：
碳 C ：0.67～0.75
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.90～1.20
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥785(80)
屈服强度 σs (MPa)：≥450(46)
伸长率 δ5 (％)：≥8
断面收缩率 ψ (％)：≥30
硬度 ：未热处理,≤285HB;退火钢,≤229HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,790℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。