65Mn锻件-机械性能-化学成分-65Mn锻件百科

65Mn               中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：65Mn
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
具有很高的硬度和强度，较好的淬透性，热处理时有过热敏感性和回火脆性。用于制造小尺寸的螺旋弹簧、板簧、各种扁圆弹簧、弹簧环和弹簧片。

●化学成份：
碳 C ：0.62～0.70
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.90～1.20
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥735(75)
屈服强度 σs (MPa)：≥430(44)
伸长率 δ5 (％)：≥9
断面收缩率 ψ (％)：≥30
硬度 ：未热处理,≤285HB;退火钢,≤229HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,810℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。