35Mn2锻件-机械性能-化学成分-35Mn2锻件百科

35Mn2                 中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：35Mn2
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
冷变形时塑性中等，可切削性尚可，但焊接性差，一般在调质或正火状态下使用。用作连杆、心轴、轴颈、曲轴、操纵杆、螺栓、风机配件、轴销螺钉等；在农机上可用作锄铲等；在制造小断面零件时，可与40Cr钢互用，并可用作载重汽车、拖拉机上多数重要冷镦螺栓。

●化学成份：
碳 C ：0.32～0.39
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.40～1.80
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥835(85)
屈服强度 σs (MPa)：≥685(70)
伸长率 δ5 (％)：≥12
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤207HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火840℃,水冷;回火500℃,水冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。