40Mn2锻件-机械性能-化学成分-40Mn2锻件百科

40Mn2                中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：40Mn2
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
强度、塑性、耐磨性较高，但冷变形塑性不高，焊接性差。用作在重载荷下工作的调质零件，如轴、半轴、曲轴、车轴、螺杆、蜗杆、活塞杆、操纵杆、杠杆、连杆、有载荷的螺栓、螺钉、加固环、弹簧等；在用作直径在40mm以下的小断面重要零件时，与40Cr钢相当。

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.44
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.40～1.80
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥885(90)
屈服强度 σs (MPa)：≥735(75)
伸长率 δ5 (％)：≥12
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤217HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火840℃,水冷;回火540℃,水冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。