45Mn2锻件-机械性能-化学成分-45Mn2锻件百科

45Mn2                中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：45Mn2
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
强度、耐磨性和淬透性均较高，调质后具有良好的综合力学性能，也可在正火状态下使用。用来制造较高应力与磨损条件下工作的零件，如万向接头轴、车轴、连杆盖、摩擦盘、蜗杆、齿轮、齿轮轴、电车和蒸汽机车车轴、车厢轴、重载荷机架以及冷拉状态的螺栓、螺帽等。

●化学成份：
碳 C ：0.42～0.49
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.40～1.80
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥885(90)
屈服强度 σs (MPa)：≥735(75)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：≤217HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火840℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。