50Mn2锻件-机械性能-化学成分-50Mn2锻件百科

50Mn2                      中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：50Mn2

标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
是一种高强度中碳调质锰钢，具有高的强度、弹性和耐磨性，淬透性也较高。用作在高应力承受强烈磨损条件下工作的大型零件，如万向接头轴、齿轮、曲轴、连杆、各类小轴等；重型机械中作的主轴、轴及大型齿轮、汽车传动花键轴及承受巨大冲击负荷的心轴，板弹簧及平卷簧。

●化学成份：
碳 C ：0.47～0.55
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.40～1.80
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥930(95)
屈服强度 σs (MPa)：≥785(80)
伸长率 δ5 (％)：≥9
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥49(5)
硬度 ：≤229HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火820℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。