20MnV锻件-机械性能-化学成分-20MnV锻件百科

20MnV                中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：20MnV
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
强度、塑性、韧性及淬透性均比 20Mn2好。相当于20CrNi钢，可用于制造锅炉、高压容器及管道等。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.24
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.30～1.60
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
钒 V ：0.07～0.12

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥785(80)
屈服强度 σs (MPa)：≥590(60)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤187HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火880℃,水冷、油冷；回火200℃,水冷、空冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。