30Mn2MoW锻件-机械性能-化学成分-30Mn2MoW锻件百科

30Mn2MoW                       中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：30Mn2MoW
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
此钢综合性能良好，淬透性高，可代替 30CrNi4Mo及 25CrNiW钢。

●化学成份：
碳 C ：0.27～0.34
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.70～2.00
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
钼 Mo：0.40～0.50
钨 W ：0.60～1.00

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥980(100)
屈服强度 σs (MPa)：≥835(85)
伸长率 δ5 (％)：≥12
断面收缩率 ψ (％)：≥50
冲击功 Akv (J)：≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥88(9)
硬度 ：≤269HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火900℃,油冷；回火610℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。