27SiMn锻件-机械性能-化学成分-27SiMn锻件百科

27SiMn                   中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：27SiMn
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
性能优于 30Mn2钢，淬透性高。用作高韧性和耐磨性的热冲击零件，用作截面＜30mm的零件时，可代替 25Ni3钢；也可用于不经热处理的零件；或在正火后应用，如拖拉机的履带销等。

●化学成份：
碳 C ：0.24～0.32
硅 Si：1.10～1.40
锰 Mn：1.10～1.40
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥980(100)
屈服强度 σs (MPa)：≥835(85)
伸长率 δ5 (％)：≥12
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥49(5)
硬度 ：≤217HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火920℃,水冷；回火450℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。