35SiMn锻件-机械性能-化学成分-35SiMn锻件百科

35SiMn                              中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：35SiMn
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
淬透性好，冷变形、塑性中等，焊接性差。用作中等速度、中负荷或高负荷而冲击不大的零件，如传动齿轮、心轴、连杆、蜗杆、发动机轴、飞轮、汽轮机叶轮、 400℃以下的重要紧固件。除低温(-20℃以下) 冲击韧性稍差外，可全面代替40Cr作调质钢，部分代替40CrNi钢。

●化学成份：
碳 C ：0.32～0.40
硅 Si：1.10～1.40
锰 Mn：1.10～1.40
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥885(90)
屈服强度 σs (MPa)：≥735(75)
伸长率 δ5 (％)：≥15
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：≤229HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火900℃,水冷；回火570℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。