42SiMn锻件-机械性能-化学成分-42SiMn锻件百科

42SiMn                                中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：42SiMn
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
性能与35SiMn钢基本相同，但其强度、耐磨性及淬透性均稍高。主要用作表面淬火钢，可用来制造截面较大及需火焰表面淬火与高频淬火的零件，也可代40Cr、40CrNi钢作轴类零件。

●化学成份：
碳 C ：0.39～0.45
硅 Si：1.10～1.40
锰 Mn：1.10～1.40
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥885(90)
屈服强度 σs (MPa)：≥735(75)
伸长率 δ5 (％)：≥15
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：≤229HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火880℃,水冷；回火590℃,水冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。