40B锻件-机械性能-化学成分-40B锻件百科

40B                     中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：40B
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
此钢与40号钢相比，其硬度、韧性、断面收缩率及淬透性均较高。用作制造齿轮转向拉杆、轴、凸轮等；在制造要求不高的零件时，可与40Cr钢互用。

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.44
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.60～0.90
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
硼 B ：0.0005～0.0035

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥785(80)
屈服强度 σs (MPa)：≥635(65)
伸长率 δ5 (％)：≥12
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤207HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火840℃,水冷；回火550℃,水冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。