20MnMoB锻件-机械性能-化学成分-20MnMoB锻件百科​

20MnMoB                         中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：20MnMoB
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
低温冲击韧性、淬透性及焊接性能良好，进行低温回火后可获得良好的综合力学性能。渗碳前后的疲劳强度及静弯曲强度较高。适于制造心部强度要求较高的中等载荷汽车、拖拉机齿轮以及负载较大的机床齿轮，也常用于制造活塞销等零件。

●化学成份：
碳 C ：0.16～0.22
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.90～1.20
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
钼 Mo：0.20～0.30
硼 B ：0.0005～0.0035

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa)：≥885(90)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥50
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤207HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火880℃,油冷；回火200℃,水冷、空冷。
金相组织：回火马氏体。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。