37CrNi3锻件-机械性能-化学成分-37CrNi3锻件百科

37CrNi3                          中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：37CrNi3
标准：GB/T 3077-1988

●化学成份：
碳 C ：0.34～0.41
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.30～0.60
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：1.20～1.60
镍 Ni：3.00～3.50
铜 Cu：允许残余含量≤0.030

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1130(115)
屈服强度 σs (MPa)：≥980(100)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥50
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：≤269HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火820℃,油冷;回火500℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明.