25Cr2Ni4WA锻件-机械性能-化学成分-25Cr2Ni4WA锻件百科

25Cr2Ni4WA                      中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：25Cr2Ni4WA
标准：GB/T 3077-1988

●化学成份：
碳 C ：0.21～0.28
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.30～0.60
硫 S ：允许残余含量≤0.025
磷 P ：允许残余含量≤0.025
铬 Cr：1.35～1.65
镍 Ni：4.00～4.50
铜 Cu：允许残余含量≤0.025
钨 W ：0.80～1.20

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa)：≥930(95)
伸长率 δ5 (％)：≥11
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥88(9)
硬度 ：≤269HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火850℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。