14CrMnMoVB锻件-机械性能-化学成分-14CrMnMoVB锻件百科

14CrMnMoVB               中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：14CrMnMoVB

●特性及适用范围：

是屈服强度为686MPa级的可焊接低合金高强度钢，具有良好的综合力学性能。经不同的热处理后，可获得不同的综合力学性能，以适用于不同的工作条件。其耐腐蚀性高于低碳钢（约为三倍）。适用于制造各类压力容器和工程矿山机械及载重车等零部件。

●化学成份：
碳 C ：0.10～0.15
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.10～1.60
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：0.90～1.30
钒 V ：0.03～0.06
钼 Mo：0.32～0.40
硼 B ：0.002～0.006

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：868
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：713
伸长率 δ5 (％)：17
伸长率 δ10 (％)：11
断面收缩率 ψ (％)：62
冲击韧性值 αku (J/cm2)：5
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：900℃正火，600℃回火。
金相组织：回火贝氏体+少量回火索氏体。