12MoVWBSiRE锻件-机械性能-化学成分-12MoVWBSiRE锻件百科

12MoVWBSiRE                   中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：12MoVWBSiRE
标准：GB 5310-1995

●特性及适用范围：
是一种无铬多元素贝氏体型热强钢。钢中虽然不含铬，但由于多元素综合作用，使钢具有较高的热强性、抗氧化性和组织稳定性。可作使用温度为 580℃的锅炉过热器管，也可用于压力容器等。

●化学成份：
碳 C ：0.08～0.15
硅 Si：0.60～0.90
锰 Mn：0.40～0.70
硫 S ：≤0.040
磷 P ：≤0.040
钒 V ：0.30～0.50
钛 Ti：加入量0.06
钼 Mo：0.45～0.65
硼 B ：加入量(电炉)0.008;(平炉)0.010
钨 W ：0.15～0.40
注：RE加入量0.15

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：540～687
屈服强度 σs (MPa)：≥314
伸长率 δ5 (％)：≥18
试样尺寸：试样纵向力学性能

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,970～1010℃，保温时间按1.5min/壁厚mm,但不小于20min。760～780℃回火,3h。
金相组织：贝氏体+铁素体。