15CrMnMoVA锻件-机械性能-化学成分-15CrMnMoVA锻件百科

15CrMnMoVA       中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢

牌号：15CrMnMoVA

●特性及适用范围：
是低碳低合金贝氏体钢，有二次硬化现象，淬火加高温回火后具有高的强度、好的塑性和韧性、良好的冲压性能和焊接性能。调质处理后，可焊接任何复杂的构件，焊后无需进行热处理，淬透性较小。宜制造截面较小的焊接件和板金件，可用作压力壳体等。

●化学成份：
碳 C ：0.12～0.18
硅 Si：≤0.20
锰 Mn：0.80～1.10
硫 S ：≤0.015
磷 P ：≤0.020
铬 Cr：1.25～1.50
钒 V ：0.20～0.30
钼 Mo：0.80～1.00

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1263
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1190
伸长率 δ5 (％)：17
断面收缩率 ψ (％)：73
冲击韧性值 αku (J/cm2)：212
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：975℃油淬+625℃回火。
金相组织：下贝氏体+粒状贝氏体。