17CrMo1V锻件-机械性能-化学成分-17CrMo1V锻件百科

17CrMo1V                            中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：17CrMo1V

●特性及适用范围：
合金元素含量不高，工艺性能良好，综合力学性能较好，有较高的热强度和低温冲击韧性，适用于大截面锻件和拼焊结构。用于汽轮机、燃气轮机和压气机焊接转子以及 520℃以下工作的紧固件等。

●化学成份：
碳 C ：0.12～0.20
硅 Si：0.30～0.50
锰 Mn：0.60～1.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.30～0.45
钒 V ：0.30～0.40
钼 Mo：0.70～0.90

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：712～727
屈服强度 σs (MPa)：550～570
伸长率 δ5 (％)：22
断面收缩率 ψ (％)：63～69
冲击韧性值 αku (J/cm2)：60～81

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火950℃～1000℃,回火700～740℃。