20CrMoH锻件-机械性能-化学成分-20CrMoH锻件百科

20CrMoH                  中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：20CrMoH

●特性及适用范围：
是广泛采用的一种结构钢，冶炼工艺稳定，淬透性好，碳氮共渗工艺性能良好，热处理后的变形量小，无回火脆性，加工制造性能和焊接性能均良好。宜制造中、小模数齿轮、轴类等，还可用于中压以下汽轮机处在过热蒸气区压力级工作的叶片。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.23
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.55～0.90
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.85～1.25
钼 Mo：0.15～0.35
注：[o](ppm)＜25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1)1370;2)1258
屈服强度 σs (MPa)：1)1161; 2)1079
伸长率 δ5 (％)：1)12;2)13
断面收缩率 ψ (％)：1)53;2)58
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：1)95;2)102
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)860℃,30min油淬+200℃,3h回火,空冷;2)900℃,30min油淬+840℃，3min油淬+200℃,2h回火,空冷。
金相组织：表层有均匀分布的碳氮化合物和细小马氏体,心部组织为低碳马氏体。