18Cr2Ni4W锻件-机械性能-化学成分-18Cr2Ni4W锻件百科

18Cr2Ni4W                     中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：18Cr2Ni4W

●特性及适用范围：
强度、韧性高，淬透性良好，是机械零件中常用的渗碳钢。也可在不渗碳而调质的情况下使用。一般用作截面较大、载荷较高且韧性良好、缺口敏感性低的重要零件。用于制造截面大的齿轮、传动轴、曲轴、花键轴等。

●化学成份：
碳 C ：0.13～0.19
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.30～0.60
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：1.35～1.65
镍 Ni：4.00～4.50
铜 Cu：≥0.30
钨 W ：0.80～1.20

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1039
屈服强度 σs (MPa)：952
伸长率 δ5 (％)：19
断面收缩率 ψ (％)：70
冲击功 Aku (J)：101
冲击韧性值 αku (J/cm2)：165
硬度 ：314HB;35HRC
试样尺寸：光滑试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：870℃油淬,560℃回火空冷。
金相组织：回火索氏体。