20Ni2Mo锻件-机械性能-化学成分-20Ni2Mo锻件百科

20Ni2Mo                         中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：20Ni2Mo

●特性及适用范围：
具有良好的综合力学性能及工艺性能，一般在调质后使用，也可在正火回火后使用。用来制造D级高强度抽油杆。

●化学成份：
碳 C ：0.21
硅 Si：0.29
锰 Mn：0.75
硫 S ：0.016
磷 P ：0.021
镍 Ni：1.71
钼 Mo：0.27

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：651
屈服强度 σs (MPa)：485
伸长率 δ5 (％)：26
断面收缩率 ψ (％)：63
冲击韧性值 αku (J/cm2)：159
硬度 ：216HB
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火,890℃,30min,空冷;回火,570℃,1h,空冷。
金相组织：回火索氏体+铁素体。