20MnCr5锻件-机械性能-化学成分-20MnCr5锻件百科

20MnCr5                 中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：20MnCr5

●特性及适用范围：
为从德国引进的钢号，相当于我国的20CrMn钢，是渗碳钢类，也可作调质钢用。淬透性较好，热处理变形小，低温韧性好，切削加工性能良好，但焊接性较差。可作渗碳件和截面较大、负荷较高的调质件，如齿轮、轴类、蜗杆、套筒、摩擦轮等。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.22
硅 Si：≤0.25
锰 Mn：1.10～1.50
硫 S ：0.010～0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：1.00～1.30

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1482
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1232
伸长率 δ5 (％)：13
断面收缩率 ψ (％)：57
冲击韧性值 αku (J/cm2)：73
硬度 ：357HB
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：900℃油淬+870℃油淬,200℃回火。
金相组织：回火马氏体。