20CrNi3A锻件-机械性能-化学成分-20CrNi3A锻件百科

20CrNi3A               中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢

牌号：20CrNi3A

●特性及适用范围：
淬透性良好，能在大的截面范围内获得均匀的强度。经调质或淬火加低温回火后，有良好的综合力学性能。切削加工性良好，冷变形塑性和焊接性中等。有形成白点的敏感性，高温回火时有回火脆性倾向。用作高负荷条件下工作的齿轮、轴、蜗杆及螺栓、销钉等。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.25
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.30～0.60
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.60～0.90
镍 Ni：2.75～3.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥980
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥835
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥55
冲击韧性值 αku (J/cm2)：≥98
硬度 ：341～292HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：820～840℃油或温水淬火+400～500℃回火,油或水冷。
金相组织：1)调质处理:回火索氏体;2)渗碳后经淬火、低温回火:回火马氏体。