25MnCr5锻件-机械性能-化学成分-25MnCr5锻件百科

25MnCr5                    中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：25MnCr5

●特性及适用范围：
是从德国引进的CrMn低合金钢。具有良好的热加工性能、较好淬透性和切削性能。用于轿车中制作各种行程齿轮和轴。

●化学成份：
碳 C ：0.23～0.28
硅 Si：≤0.25
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：0.010～0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：0.80～1.10

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1587
屈服强度 σs (MPa)：1213
伸长率 δ5 (％)：7.9
断面收缩率 ψ (％)：36
冲击韧性值 αku (J/cm2)：51
硬度 ：268HB
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：890℃正火,保温2h,空冷;830℃油淬,190℃回火,保温2h,空冷。
金相组织：回火马氏体+铁素体。