27Cr2MoV锻件-机械性能-化学成分-27Cr2MoV锻件百科

27Cr2MoV                       中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：27Cr2MoV

●特性及适用范围：
热强性能较高，在 500℃及 550℃下长时间保温仍有良好的塑性，组织稳定性较好，室温冲击值变化很小。浇铸及锻造工艺性能较差，表面易开裂，锻造易出现裂纹。可进行氮化处理。用作 535℃以下的汽轮机整锻转子和叶轮，也可用作 525℃以下工作的紧固件、套筒、主汽阀活塞环。

●化学成份：
碳 C ：0.22～0.32
硅 Si：0.30～0.50
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.018
磷 P ：≤0.015
铬 Cr：1.50～1.80
镍 Ni：≤0.30
铜 Cu：≤0.20
钒 V ：0.20～0.30
钼 Mo：0.60～0.80

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：637"
屈服强度 σs (MPa)：490
伸长率 δ5 (％)：1)16;2)14
断面收缩率 ψ (％)：1)40;2)35
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：1)49;2)39
试样尺寸：取样部位：1)轴端纵向;2)本体径