30CrNi4MoA锻件-机械性能-化学成分-30CrNi4MoA锻件百科

30CrNi4MoA                      中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：30CrNi4MoA

●特性及适用范围：
淬透性很高。淬火高温回火后可在大截面上获得均匀的强度、高的塑性、韧性、疲劳强度，低的冷脆转变温度和缺口敏感性。无明显回火脆性，切削性能中等，冷变形塑性和焊接性较差。对白点的形成敏感，锻后尽量缓冷。宜作截面较大的零件，如轴类零件、对接接头、齿轮等。

●化学成份：
碳 C ：0.26～0.33
硅 Si：0.10～0.40
锰 Mn：0.20～0.60
硫 S ：≤0.020
磷 P ：≤0.025
铬 Cr：1.20～1.50
镍 Ni：3.30～4.30
钼 Mo：0.30～0.60

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1106～1289
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：976～1148
伸长率 δ5 (％)：17～18
断面收缩率 ψ (％)：62～68
冲击韧性值 αku (J/cm2)：110～184

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：840～860℃油淬+520～590℃回火,油冷。
金相组织：1)淬火后为马氏体;2)淬火并高温回火后为回火索氏体。