35VB锻件-机械性能-化学成分-35VB锻件百科

35VB                     中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：35VB

●特性及适用范围：
属高强度螺栓钢，具有较高强度、高冲击韧度、高疲劳强度及高的缺口强度。切削性和焊接性也好，多在热轧退火状态下使用。用作高强度连杆、螺栓等。

●化学成份：
碳 C ：0.36
硅 Si：0.25
锰 Mn：0.77
硫 S ：0.032
磷 P ：0.018
铬 Cr：0.05
镍 Ni：0.03
铜 Cu：0.15
钒 V ：0.10
钼 Mo：0.01
硼 B ：0.0015
钨 W ：0.01

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1010
屈服强度 σs (MPa)：901
伸长率 δ5 (％)：15
断面收缩率 ψ (％)：58
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：热轧。
金相组织：珠光体+铁素体。