38Cr2Mo2VA锻件-机械性能-化学成分-38Cr2Mo2VA锻件百科

38Cr2Mo2VA                               中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：38Cr2Mo2VA

●特性及适用范围：
是二次硬化型低合金中温超高强度钢，淬火回火后使用。室温拉伸强度在 1665MPa以上，有良好的综合力学性能和抗应力腐蚀断裂性能。拉伸强度为 1470MPa时疲劳强度较好； 500℃时的拉伸强度高于 1225MPa，综合力学性能优良。用作 500℃以下工作的高强度结构零件。

●化学成份：
碳 C ：0.36～0.41
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.020
磷 P ：≤0.020
铬 Cr：1.70～2.10
钒 V ：0.45～0.60
钼 Mo：1.90～2.10

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1725
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1530
伸长率 δ5 (％)：13
断面收缩率 ψ (％)：57
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)1000℃正火,720℃回火;2)990～1010℃油淬+590～610℃回火两次,每次2h,空冷或水冷。

金相组织：1)退火:少量铁素体、珠光体和贝氏体;2)等温退火:层状珠光体; 3)预热处理正火加高温回火:细珠光体、回火索氏体;4)最终热处理(淬火+回火): 回火索氏体。