40CrMnSiMoV锻件-机械性能-化学成分-40CrMnSiMoV锻件百科

40CrMnSiMoV           中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：40CrMnSiMoV

●特性及适用范围：
是无镍低合金超高强度钢，具有良好的工艺性能和综合力学性能，经淬火加低温回火后有高的强度和良好的抗疲劳断裂性能。对缺口和氢脆（包括环境氢脆）有较高的敏感性。宜制作高强度结构件、轴类件和螺栓等重要受力结构部件。

●化学成份：
碳 C ：0.36～0.40
硅 Si：1.20～1.60
锰 Mn：0.80～1.20
硫 S ：≤0.020
磷 P ：≤0.020
铬 Cr：1.20～1.50
钒 V ：0.07～0.12
钼 Mo：0.45～0.60

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1988
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1945
伸长率 δ5 (％)：10
断面收缩率 ψ (％)：42
冲击韧性值 αku (J/cm2)：65
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：920℃油淬,180℃等温1h，空冷+220～260℃回火,空冷。
金相组织：回火马氏体+下贝氏体+少量残余奥氏体。